Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) Товара, позволяющих определить соответствие установленным Госзаказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя (характеристики) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) |  |  |  |  | Примечание | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пленка самоклеящаяся, матовая | ОКПД-2 22.29.22 | 1 | Назначение | х | х | х | х | Для тонировки окон с внутренней стороны помещения, обеспечение двусторонней конфиденциальности | - | - |
|  |  |  | 2 | Цвет | х | х | х | х | Белый (полупрозрачный), матовый | - | - |
|  |  |  | 3 | Материал | х | х | х | х | Полимерный | - | - |
|  |  |  | 4 | Единица измерения | х | х | х | х | Рулон | - | - |
|  |  |  | 5 | Длина рулона | х | х | х | х | 30 | - | м |
|  |  |  | 6 | Ширина рулона | х | х | х | х | 152 | - | см |
|  |  |  | 7 | Отражение энергии солнца | ≥ 24 и ≤ 65 | х | х | х | х | - | ПРОЦ (Процент) |
|  |  |  | 8 | Пропускание видимого света | ≥ 35 и ≤ 50 | х | х | х | х | - | ПРОЦ (Процент) |
|  |  |  | 9 | Отражение УФ излучения | ≥ 80 и ≤ 98 | х | х | х | х | - | ПРОЦ (Процент) |
|  |  |  | 10 | Толщина, мкм | х | х | х | х | ≥ 42 и ≤ 80 | - | - |
|  |  |  | 11 | Защита от царапин | х | х | х | х | Наличие | - | - |